g

Тел. +7(495)792-82-23

E-mail: 7928223@technadzor77.com

Технический отчет по обследованию объекта.

(Договор на проведение обследования  № ___ от ______2018.)

Заказчик     ####################

Подрядчик   ################

Исполнитель                       ООО «Технадзор 77»

Генеральный директор

ООО «Технадзор 77»						Коржев Д.С.

Ответственный исполнитель проведения

строительной экспертизы

Инженеры ООО «Технадзор 77»

################

Г. Москва

Вводная часть.

Объект строительного обследования: Строительно-монтажные работы по устройству кровельного «пирога» на объекте "Торговый центр"

Адрес проведения экспертизы: ################################

Документы, представленные для исследования:

1. Договор подряда ################ от 	«28» июля 2018г.

2.Акт комиссионного осмотра выполненных работ по устройству конструкций кровли от 31.10.2018.

Цель обследования:

1.Экспертиза качества и объемов выполненных работ по устройству кровельного «пирога» на объекте "Торговый центр"  на Объекте Заказчика по адресу: ################################

2.Подготовка заключения о соответствии/несоответствии результатов работ требованиям заключенного Договора подряда № 5_07/18 от 	«28» июля 2018г. с подрядчиком (################################), соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и других нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Обследование проводилось «31» октября 2018 г. с 09-30 до 13-30.

Характеристика обследуемого объекта:

Многослойное кровельное покрытие плоской кровли.

Площадь кровли 1403 м2 (в соответствии с проектом).

Основание кровли – монолитная железобетонная плита.

Состав пирога кровельного покрытия (в соответствии с условиями Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г.,п.2:

- нижний слой гидроизоляции «Линокром ТПП».,

- утеплитель ( 2 слоя «BASWOOL РУФ 140-нг»).,

- уклонообразующий слой (керамзит).,

- цементно-песчаная стяжка по маякам с армированием сварной сеткой 100х100.,

Вопросы, поставленные на экспертизу

1.Проверка качества выполненных работ на объекте заказчика, выполняемых подрядной организацией ################################ на соответствие требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и других нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

2. Соответствие выполненных работ условиям Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г.

Диагностическое обследование.

Экспертом было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование, объекта в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве».

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводилось в три связанных между собой этапа:

подготовка к проведению обследования;

предварительное (визуальное) обследование;

детальное (инструментальное) обследование.

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

Экспертами произведен внешний осмотр, дома с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2

Основой предварительного обследования являлся осмотр результатов выполненных ремонтно-строительных работ с применением измерительных инструментов и приборов.

Экспертом было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование объекта, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве».

В соответствии с «Классификатором» основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов (Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 г.)» устанавливает основные понятия, термины и определения, в рамках установленных границ понятий:

Критический дефект (при выполнении (СМР) – дефект, при наличии которого здание, сооружение его часть или конструктивный элемент функционально непригодны дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

Критический дефект (при производстве конструкций и изделий) - дефект при наличии которого изделие конструкция функционально непригодны и его использование по назначению может повлечь потерю или снижение прочности устойчивости, надежности здания, сооружения его части или конструктивного элемента. Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ.

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции, и ее долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм.

Скрытый дефект

Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

Устранимый дефект

Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.

Неустранимый дефект

Дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

("ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением N 1)" от 26.01.1979 г.).

При обследовании объекта выявлены следующие дефекты, допущенные при строительстве:

1. Исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема) подрядчиком не предоставлены, журнал производства работ не предоставлялся.

2. В качестве нижнего слоя гидроизоляции (пароизоляции) на монолитное основание плиты уложена полиэтиленовая пленка без стыковки (сварки швов).

3. На участке кровли в 282 м2 не выполнен демонтаж маяков стяжки и гипсовых марок крепления маяков.,

4. Стяжка на участке 30 м2 имеет повреждения (отслоения верхнего слоя, трещины с раскрытием до 1,8 мм).,

5. Прочность стяжки по результатам проверки прочностных характеристик (склерометр RGK SK-60) не соответствует нормативной (ниже М150).,

6.  При выполнении работ не предусмотрена система пассивной вентиляции кровли с устройством аэраторов.,

7. До устройства гидроизоляционного слоя не выполнено устройство галтелей в местах примыканий к парапету.,

8. Гидроизоляционные работы в местах примыканий к парапету не производились.,

9. Армирование стяжки выполнено отдельными стержнями, с шагом более 100 мм.,

10.Объемы фактически выполненных работ (по площади кровли) не совпадают с результатами расчета площади по проекту.

Исследовательская часть.

Инженерные изыскания

Для определения типа, толщины слоев и состава «пирога» кровли было проведено устройство шурфов в контрольных точках (В соответствии с пп 7.5.3.1-7.5.3.4. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012), указанных на исполнительной схеме, приведенной ниже.

Характеристики материалов определялись визуально.

Лабораторные исследования материалов не проводилось.

Исполнительная схема устройства шурфов кровли

Шурф 6

Шурф 5

Шурф 4

Шурф 3

Шурф 2

Шурф 1

Состав «пирога кровли по результатам обследования шурфов:

| № шурфа / глубина до плиты покрытия,мм | Состав слоев кровли/толщина слоя,мм |
| --- | --- |
| 1/410 | ЦПС армированная/80., Керамзит/130., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |
| 2/470 | ЦПС армированная/85., Керамзит/185., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |
| 3/460 | ЦПС армированная/65., Керамзит/195., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |
| 4/340 | ЦПС армированная/70., Керамзит/70., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |
| 5/380 | ЦПС армированная/70., Керамзит/25., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |
| 6/295 | ЦПС армированная/70., Керамзит/70., ПЭ пленка., Утеплитель/100+100., ПЭ пленка., Плита покрытия. |

Исполнительная схема выявленных дефектов кровли

Участок с раскрытием трещин в стяжке

Участок кровли с не демонтированными маяками

1. Исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема) подрядчиком не предоставлены, журнал производства работ не предоставлялся. (Не соблюдение условий Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г. п.2.1., п.5.2. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Устройство плоской крыши»)

2. В качестве нижнего слоя гидроизоляции (пароизоляции) на монолитное основание плиты уложена полиэтиленовая пленка без стыковки (сварки швов).,- (Нарушение 5.2.4. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Устройство плоской крыши», не соблюдение условий Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г. п.2.1.2., Нарушение СП 17.13330.2011 «Кровли» п. 5.12  ) Дефект критический, неустранимый (п. 190. «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов»).

3. На участке кровли в 282 м2 (См. Исполнительную схему выявленных дефектов кровли) не выполнен демонтаж маяков стяжки и гипсовых марок крепления маяков., (Нарушение СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», Таблица 8.2 - Требования к устройству стяжек). Дефект значительный, устранимый

4. Стяжка на участке 30 мп имеет повреждения (отслоения верхнего слоя, трещины с раскрытием до 1,8 мм), (см. Исполнительную схему выявленных дефектов кровли).,  (Нарушение технологии производства работ , не выполнение условий по уходом за цементно-песчаной стяжкой)., Дефект значительный, устранимый

5. Прочность стяжки по результатам проверки прочностных характеристик (склерометр RGK SK-60) не соответствует нормативной (ниже М150).,  (Нарушение  СП 29.13330. п.8.5. «Полы»).

Дефект критический, неустранимый. (п. 227. «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов»).

6.  При выполнении работ не предусмотрена система пассивной вентиляции кровли с устройством аэраторов, (Высокая вероятность образования конденсата , превышение  допустимой влажности теплоизоляции с последующим существенным ухудшением эксплуатационных характеристик кровли (СП 17.13330.2011 «Кровли» п.4.13.) Дефект критический, неустранимый.

7. До устройства гидроизоляционного слоя не выполнено устройство галтелей в местах примыканий к парапету., Дефект значительный, устранимый.

8. Гидроизоляционные работы в местах примыканий к парапету не производились., Дефект значительный, устранимый.

9. Армирование стяжки выполнено отдельными стержнями, с шагом более 100 мм., (Нарушение п. 5.7., Таблица 5.4.  СП «Полы»

(в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"., не соблюдение условий Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г. п.2.3.). Дефект критический, неустранимый.

10. Объемы фактически выполненных работ (по площади кровли) не совпадают с результатами расчета площади по проекту. (В результате расчета общая площадь кровли составляет 1403 м2, что на 37 м2 меньше площади указанной подрядчиком при заключении Договора подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г.)

На основании проведенного обследования и выявленных критических и значительных дефектов при производстве строительных работ , вышеуказанные работы, как и Объект в целом не могут считаться, как законченные и выполненные.

Эксплуатация объекта без устранения выявленных дефектов впоследствии может привести к потере или снижению прочности и устойчивости конструктивных элементов кровли. Также возможно существенное ухудшение эксплуатационных характеристик строительной продукции и ее долговечности.

Таким образом, данная работа в целом считается не выполненной.

В соответствии с Договором подряда № 5_07/18 от «28» июля 2018г.:

П. 3.2.3. «Исполнитель обязуется при наличии у Заказчика надлежащим образом оформленных претензий по качеству изделий, монтажных работ, совместно участвовать с Заказчиком в составлении Акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефектная ведомость)».

П.3.2.4. «Исполнитель обязуется за свой счет устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки изделий и работ в согласованные с Заказчиком сроки».

Выводы.

По вопросу 1.

Качество выполненных работ на объекте заказчика, выполняемых подрядной организацией ################ не  соответствуют требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и других нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

2. По вопросу 2

Работы, выполненные подрядчиком ################ не соответствуют условиям и требованиям Договора подряда № ################  «28» июля 2018г.

Материалы выборочной фотофиксации.

Общий вид обследуемой кровли. Пассивная вентиляция кровли не предусмотрена.

Стяжка имеет повреждения (разрушение верхнего слоя)

Не выполнен демонтаж маяков стяжки и гипсовых марок крепления маяков, разрушение стяжки.

Трещины в стяжке с раскрытием до 1,8 мм

Определение прочностных характеристик ЦПС.

Устройство шурфов в контрольных точках Армирование стяжки выполнено отдельными стержнями, с шагом более 100 мм.

Устройство шурфов в контрольных точках. В качестве нижнего слоя (пароизоляции) на монолитное основание плиты уложена полиэтиленовая пленка.

Устройство шурфов в контрольных точках. В качестве нижнего слоя (пароизоляции) на монолитное основание плиты уложена полиэтиленовая пленка.