|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Август  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Проведение контр аварийных мероприятий в жилом одноквартирном загородном доме. |



**На объекте произведены работы:**

1. произведена обработка наружной версты, обмазочным гидроизоляционным материалом на битумной основе
2. произведен ремонт поврежденного участка трубы дренажа.
3. произведена укладка гальки, (защитный слой), на кровли.
4. произведена обработка выравнивающих стяжек 1-2го этажей, изоляционным составом типа “водостоп”.
5. произведена укладка экструзионного пенополистирола на полы 1-2го этажей.
6. произведена укладка отражающего полотна для теплых полов на 1-2м этажах.
7. произведена укладка армирующей сетки на полы 1-2го этажей.
8. произведена укладка трубопровода теплых полов 1-2го этажей.
9. произведена гидроизоляция открытой части террасы, рулонными материалами.
10. произведено утепление открытой части террасы, экструзионным пенополистиролом.
11. произведен демонтаж отмостки, по периметру строения.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. визуальный контроль при устройстве гидроизоляции 1-2го этажей.
2. визуальный контроль при устройстве теплоизоляции 1-2го этажей.
3. визуальный контроль при укладке отражающего слоя под теплые полы 1-2го этажей.
4. визуальный контроль при укладке трубопровода теплого пола 1-2го этажей.
5. составление акта по обследованию кровель строения.
6. составления акта по обследованию утепления фасада строения.
7. консультация подрядчика по текущим вопросам.
8. проверка дополнительных смет от подрядчика, на объективность.

**Замечания:**

1. В местах отвода труб от коллекторов ( транзитные участки) толщина стяжки не превышает 10 мм.
2. На ленточном фундаменте забора присутствует множество трещин.
3. Основания фундамента забора погруженное в грунт имеет не качественную гидроизоляцию (обмазочная гидроизоляция не покрывает всю площадь поверхности, нанесена в один слой.)

# Выводы:

1. Производимые на объекте работы соответствуют строительным нормам и не превышают допустимые отклонения.

**Рекомендации:**

1. Произвести комплексную прозвонку существующей электропроводки объекта, с целью выявления отклонений от проекта и возможных повреждений в результате демонтажа стяжек пола.
2. Произвести внутреннее обследование скрытых трубопроводов водоотвода, (горизонтальные участки на цокольном этаже), на предмет определения состояния и работоспособности.

**Выезды за отчетный период:**

1. 25,07,16
2. 27,07,16
3. 29,07,16
4. 03,08,16
5. 05,08,16
6. 10,08,16
7. 13,08,16
8. 16,08,16
9. 24,08,16