|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | май 26  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство крыши |



# На объекте произведены работы:

1. Благоустройство территории- посадка зеленых насаждений
2. Выравнивание стен мокрых фасадов домов по адресам Парковой 4, Парковая 3, Парковая 2
3. Нанесение декоративной штукатурки на наружные стены домов по адресу Парковая 4, Парковая 3, Парковая 2.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ и отделочных работ
2. Проверки качества выполнения отделочных работ.
3. Приемка выполненных работ по устройству летнего полива
4. Проверка соблюдения технологий выполнения отделочных работ
5. Составление акта осмотра

# Замечания:

1. Работы по фасадам ведутся без предварительной сдачи промежуточных этапов
2. Отклонения оштукатуренных плоскостей стен на Парковой 2, Парковой 3 составляет 20 мм
3. Декоративная штукатурка наносилась на плоскость стен в несколько этапов в результате чего на фасадах проступают линии разграничений штукатурных слоев и оттенков
4. На оштукатуренных фасадах выявлены трещины
5. Декоративная штукатурка наносится волнами
6. Замечания по акту осмотра от 28.04.16 не устраняются.

# Выводы:

В результате нарушений выполнения отделочных работ и отсутствия приемки промежуточных этапов основание фасадов (утеплитель, 1 слой клея ), на момент начало работ в этом году, фасады имели отклонение углов и плоскостей стен от 15 до 25 мм . Для устранения данных отклонений нарушается требования нормативных документов по толщине клеевого слоя на мокрых фасадах. (до 8-10мм толщина клеевого основания)

# Рекомендации:

нет

**Выезды:**

24.04- первый выезд. Осмотр обьекта

28.04- плановый выезд

4.05- плановый выезд

7.05-плановый выезд

11.05- плановый выезд

13.05 – плановый выезд

16.05- плановый выезд

21.05- плановый выезд

23.05- плановый выезд



