| Отчет по проделанной работе | май 26 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство крыши |

# На объекте произведены работы:

- Благоустройство территории- посадка зеленых насаждений

- Выравнивание стен мокрых фасадов домов по адресам  Парковой 4, Парковая 3, Парковая 2

- Нанесение декоративной штукатурки на наружные стены домов по адресу Парковая 4, Парковая 3, Парковая 2.

# Проведенные контрольные мероприятия:

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ и отделочных работ

- Проверки качества выполнения отделочных работ.

- Приемка выполненных работ по устройству летнего полива

- Проверка соблюдения технологий выполнения отделочных работ

- Составление акта осмотра

# Замечания:

- Работы по фасадам ведутся без предварительной сдачи промежуточных этапов

- Отклонения оштукатуренных плоскостей стен на Парковой 2, Парковой 3  составляет 20 мм

- Декоративная штукатурка наносилась на плоскость стен в несколько этапов в результате чего на фасадах проступают линии разграничений штукатурных слоев и оттенков

- На оштукатуренных фасадах выявлены трещины

- Декоративная штукатурка наносится волнами

- Замечания по акту осмотра от 28.04.16 не устраняются.

# Выводы:

В результате нарушений выполнения отделочных работ и отсутствия приемки промежуточных этапов основание фасадов (утеплитель, 1 слой клея ),  на момент начало работ в этом году, фасады  имели отклонение углов и плоскостей стен от 15 до 25 мм . Для устранения данных отклонений нарушается требования нормативных документов по толщине клеевого слоя на мокрых фасадах. (до 8-10мм толщина клеевого основания)

# Рекомендации:

нет

Выезды:

24.04- первый выезд. Осмотр обьекта

28.04- плановый выезд

4.05- плановый выезд

7.05-плановый выезд

11.05- плановый выезд

13.05 – плановый выезд

16.05- плановый выезд

21.05- плановый выезд

23.05- плановый выезд