| Отчет по проделанной работе | Сентябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство дома (#######) |

На объекте произведены работы:

- Выполнены работы по армированию ЛМ 2 -го этажа

- Демонтаж опалубки плиты перекрытия 2 -го этажа

- Выполнено бетонирование ЛМ 2 -го этажа

- Выполняется кирпичная кладка пояса кровли под консоль

- Монтаж стоек опалубки под консоль

- Кирпичная кладка пояса кровли

- Монтаж опалубки под консоль

- Армирование консоли.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Контроль качества кладочных работ пояса кровли под консоль  согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. (Толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)

- Приемка армирования ЛМ 2 -го этажа.  Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Приемка бетонирования перекрытия 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Приемка бетонирования ЛМ 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Выполнена съемка высотных отметок 2 -го этажа (в пределах допустимого)

Замечания/указания:

- Трещины в перекрытиях 2-го этажа заделать ремонтной смесью

- Грань консоли по оси заделать ремонтной смесью

- Углы кирпичной кладки эркера заделать кирпичом

- Укрыть кирпичный пояс сеткой

- В каркас консоли вставить г-образные элементы (арм. ф10) с шагом 600 –мм

- Установить утеплитель в районе ЛМ

- После бетонирование укрыть  бетон пленкой от воздействия атмосферных осадков

Выводы:

- В целом монолитные работы выполняются в соответствие  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Выявленные дефекты устраняются бригадой.

- Каменные работы по устройство пояса кровли, устранить и не повторять выявленные замечания.

Выезды:

- 29.08.16 – Плановый выезд

- 02.09.16 – Плановый выезд

- 06.09.16 – Плановый выезд

- 09.09.16 – Плановый выезд

- 12.09.16 – Плановый выезд

- 14.09.16 – Плановый выезд

- 20.09.16 – Плановый выезд

- 22.09.16 – Плановый выезд

Рекомендации:

- Необходимо больше контроля уделить качеству каменных работ. Постоянный операционный контроль со стороны #######.  Руководствоваться СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.

- При производстве монолитных работ уделять внимание качеству работ. Своевременно устранять возможные дефекты и производить ремонтные работы. Руководствоваться СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Проверять соответствию проекта положения арматуры, опалубки.  Следить за наличием защитного слоя. Вовремя  бетонирование  конструкций уделить внимание вибрированию бетона, во избежание появления  раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и окопов бетона ребер конструкций