Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Ноябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Отделочные работы |





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

# На объекте произведены работы:

1. Работы по устройству цементно- песчаной стяжки с теплыми полами на 1-ом этаже.
2. Работы по подготовке стен под чистовую отделку.
3. Подготовка под устройство полов в ванной 2-го этажа.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Контроль устройства стяжки первого этажа.
2. Контроль подготовки стен под отделку.
3. Контроль устройства полов в ванной 2-го этажа.

# Замечания:

1. Не обеспечен компенсационный слой под стяжкой.
2. Не заведена пленка на стены.
3. Не обработан пиломатериал антисептиком.

# Выводы:

1. Нет.

# Рекомендации:

1. По периметру помещений обеспечить компенсационный слой из вспененного полиуретана, шириной больше толщины стяжки
2. Полиэтиленовую пленку завести на стены относительно верхнего уровня стяжки на 50-100 мм.
3. Стяжку выполнить в два этапа (слоя) 1-й слой – 30 мм, уложить армасетку и выполнить второй слой 30-40 мм.
4. После 2 суток после устройства стяжки увлажнить водой. Ежедневно увлажнять стяжку водой. Через 3 суток накрыть стяжку пленкой.
5. В местах прохождения разводок дополнительные лаги закрепить по несущим балкам.
6. Обработать лаги и прогоны антисептиком.
7. Уложить влагостойкую фанеру 12 мм.
8. По фанере наклеить гидроизоляцию в два слоя.
9. Выполнить армированную стяжку.
10. Напольную плитку наклеить с помощью влагостойкого клея.

**Выезды:**

1. 21.10.2016 – плановый выезд.
2. 09.11.2016 – плановый выезд.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

